## Приложение №3

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Технические требования на поставку коагулянта Аква-аурат-30 в 2019 г.

Наименование – АКВА-АУРАТтм 30 (Полиоксихлорид алюминия).

Номенклатура 24 9000.08:00036.

Технические характеристики:

По химическим показателям Аква-аурат 30 должен соответствовать нормам, указанным в таблице1.

Т а б л и ц а 1

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| 1. Массовая доля оксида алюминия (Al2O3), % | 30 3,0 |
| 2. Массовая доля хлора (Cl-), % | 35,0 5,0 |
| 3. Плотность при (20оС) г/см3 | - |
| 4. рН | - |
| 5. Массовая доля железа (Fe), % не более | 0,03 |
| 6. Массовая доля свинца (Pb), % не более | 0,003 |
| 7. Массовая доля кадмия (Cd), % не более | 0,001 |
| 8. Массовая доля мышьяка (As), % не более | 0,003 |
| 9.Массовая доля нерастворимого в воде остатка % не более | 0,3 |

Основные технические требования:

Поставщик должен гарантировать соответствие продукта ТУ 2163-069-00205067-2007 . ОКП 21 6350.

Срок поставки:

15.08.2019 - 20.08.2019г..

Требования к приемке:

Продукт принимают партиями.

Партией считается количество продукта, однородного по показателям, сопровождаемого одним документом о качестве.

Приемка товара производится по количеству и качеству.

Обязательно наличие документа о качестве, поставляемого продукта.

Документ о качестве должен содержать: 
- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак; 
- наименование и марку продукта;

- номер партии и дату изготовления;

- обозначение настоящего стандарта ТУ 2163-069-00205067-2007; 
- массу нетто;

- массовую долю оксида алюминия;

- массовую долю хлора; плотность;

- результаты проведенных анализов или подтверждение соответствия качества продукта требованиям ТУ 2163-069-00205067-2007.

Требования к изготовителю (поставщику):

Изготовитель продукции либо представитель изготовителя

Перечень документации

– товарная накладная,

- счет – фактура,

- документ о качестве.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие продукта ТУ 2163-069-00205067-2007.

Требования к упаковке

Полипропиленовые мешки по 25 кг.

Необходимо обеспечить герметичность упаковки, сохранность продукции и целостность тары при транспортировке.

На каждый мешок или ярлык, прикрепляемый к мешку, должна быть нанесена маркировка (на русском языке), характеризующая упакованную продукцию и содержать следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

- наименование продукта и его марку; массу нетто;

- номер партии и дату изготовления.